# 皖北卫生职业学院维修改造方案

- 办公楼空调机板两侧挡墙施工方案

- 原抹灰层铲除

- 在每块空调机板上植筋φ8，每边3根，计6根

- 在空调机板挡墙上布双层φ5钢筋，纵横间距均为200；与空调机板植筋牢固焊接

- 铺设φ5的钢筋网

- 水泥砂浆抹灰20厚

- 外墙批腻子二遍，乳胶漆二遍

- 办公楼女儿墙四周开裂处处理方案

- 原抹灰铲除，女儿墙底部以下500mm保温层铲除（含真石漆）

- 在女儿墙开裂处铺新钢丝网，宽度500

- 女儿墙、开裂处以下500处水泥砂浆抹灰25厚

- 女儿墙开裂处以下500，抗裂砂浆5厚再做真石漆，女儿墙批腻子二遍，乳胶漆二遍

- 实训大楼南立面施工方案

- 南立面大字至顶部之间外墙保温全部铲除（含真石漆）

- 铲除后铺新钢筋网，25厚水泥砂浆抹灰，5厚抗裂砂浆，外墙批腻子，刷真石漆

- 办公楼、教学实验楼、实训大楼、周转房破损施工方案

- 原外墙刷真石漆部位：20厚砂浆保温层铲除，25厚水泥砂浆抹灰，5厚抗裂砂浆，外墙批腻子，刷真石漆

- 原外墙涂料部位：原涂料铲除，批腻子，刷外墙乳胶漆

- 三食堂屋面防水方案

- 原SBS卷材防水铲除

- 原40厚刚性屋面铲除

- 新做50厚刚性防水砼C25

- 新做4厚-20℃ SBS卷材防水一道，热熔法